| 序号 | 类别 |  | 样品名称 |  | 检测参数 |  | 检验批量/检验频率 |  | 取样方法 |  | 取样数量及规格 |  | 检测依据 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑材料 |  | 水泥 |  | 细度 |  | 按同一生产厂家，同一品种，同一生产批号且连续进场的水泥，袋装不超过200T为一批，散装不超过500T为一批，每批抽样不少于一次。 |  | 从20个以上不同部位取等量样品 |  | ≥12kg |  | GB/T 1345-2005 JTG3420-2020 GB/T 8074-2008 GB/T 17671-2021 GB/T 176-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 比表面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标准稠度用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 初凝时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 终凝时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胶砂流动度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烧失量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑材料 |  | 细集料/砂 |  | 颗粒级配 |  | 以同产地，同规格400m3或600T为一批 |  | 在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。先将表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂共8份，组成一组样品 |  | 40kg |  | GB/T14684-2022 JGJ52-2006 JTG E42—2005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 细度模数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 堆积密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表观密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 紧密密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 空隙率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 含泥量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑材料 |  | 细集料/砂 |  | 石粉含量 |  | 以同产地，同规格400m3或600T为一批 |  | 在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。先将表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂共8份，组成一组样品 |  | 40kg |  | GB/T14684-2022 JGJ52-2006 JTG E42—2005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泥块含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亚甲蓝MB值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 压碎指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 坚固性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砂当量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑材料 |  | 粗集料/碎石 |  | 颗粒级配 |  | 以同产地，同规格400m3或600T为一批 |  | 在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。先将表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂共15份，（在料堆的顶部,中部和底部各由均匀分布的5个不同部位取得）组成一组样品。 |  | 80kg |  | GB/T14685-2022 JGJ52-2006 JTG E42—2005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 堆积密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表观密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 紧密密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 空隙率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 含泥量（卵石含泥量、碎石泥粉含量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泥块含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 针片状含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 压碎指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 坚固性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 岩石抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑材料 |  | 粗集料/碎石 |  | 磨耗损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 粉煤灰 |  | 细度 |  | 以连续供应的200T相同等级，相同种类的粉煤灰为一编号，不足200T按一遍号计。 |  | 取样应用代表性，可连续取，也可从10个以上不同部位取等量样品 |  | ≥3kg |  | GB 1596-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 需水量比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烧失量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 强度活性指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 比表面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 含水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 矿粉 |  | 筛分试验 |  | 以连续供应的同生产厂、同等级200t为一批，不足200t以一批计， |  | 现场随机抽取 |  | ≥2kg |  | JTG E42—2005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亲水系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 塑性指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 加热安定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 灌浆、压浆料 |  | 流动度 |  | 以压浆料用量100t为一批（压浆剂按配比折算成料的数量），不足时也按一批计 |  | 取样应具有代表性，可以连续取，也可以从20个以上不同部位取等量样品 |  | ≥30kg，剂大于4kg |  | GB/T50448-2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自由泌水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自由膨胀率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度 |  | 同上 |  | 同上 |  | 同上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 建筑材料 |  | 减水剂 早强剂 缓凝剂 引气剂 |  | 水泥胶砂减水率 |  | 掺量大于1％（含1％）同品种的外加剂每一批号为100T，掺量小于1％的外加剂每一批号为50T。不足100T或50T的也应按一个批量计，同一批号的产品必须混合均匀。 |  | 随机抽取 |  | 不小于0.2t水泥所需要的量 |  | GB/T8077-2012、GB8076-2008、JT/T523-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥净浆流动度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泌水率比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 含气量（1h经时变化量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 凝结时间差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 坍落度（1h经时变化量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PH值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 收缩率比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 膨胀剂 |  | 细度 |  | 日产量超过200T时，每批不大于200T；日产量不足200T时，以日产量为一批。 |  | 每一批为一取样单位，取样应该具有代表性，可以连续取样，也可以从20个以上不同部位取等量样品 |  | ≥10kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 含固量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 建筑材料 |  | 速凝剂 |  | 凝结时间 |  | 每20t为一批，不足20t也按一批计 |  | 一批应于16个不同点取样，每个点取样不少于250g |  | ≥4kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1d抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28d抗压强度比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泵送剂 |  | 含气量（1h经时变化量） |  | 年产量不小于500t时，每批为50t，年产量小于500t时，每批为30t，不足时以一批计 |  | 试样分点样和混合样，点样为在一次生产产品中取得的样品，混合样为三个或者更多的点样等量均匀混合而取得的试样 |  | 不小于0.2t水泥所需要的量 |  | GB/T8077-2012、GB8076-2008、JT/T523-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泌水率比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 坍落度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防水剂 |  | 凝结时间 |  | 年产量不小于500t时，每批为50t，年产量小于500t时，每批为30t，不足时以一批计 |  | 试样分点样和混合样，点样为在一次生产产品中取得的样品，混合样为三个或者更多的点样等量均匀混合而取得的试样 |  | 不小于0.2t水泥所需要的量 |  | GB/T8077-2012、GB8076-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泌水率比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防冻剂 |  | 减水率 |  | 每50t为一批，不足50t也按一批计 |  | 每一批为一取样单位，取样应该具有代表性，可以连续取样，也可以从20个以上不同部位取等量样品,液体样品取样时应从容器的上、中、下层分别取样 |  | 不小于0.15t水泥所需要的量 |  | JT/T523-2022、GB8076-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泌水率比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 含气量（1h经时变化量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 凝结时间差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑材料 |  | 混凝土力学性能 |  | 抗压强度 |  | 抗压强度：每一楼层，每工作班拌制的不超过100m3同一配合比的混凝土，取样不得少于1次。其余检测参数依据委托方提供检测 |  | 用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取；连续浇筑大体积结构时，每80-200m3或每一工作班应制取2组。 |  | 每次至少1组标样试件;同条件试件组数按需确定。 |  | JGJ55-2011、GB/T50081-2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑材料 |  | 混凝土耐久性能 |  | 抗水渗透 |  | 对于有耐久性要求的混凝土，同一工程，同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定 |  | 混凝土浇筑地点随机抽取 |  | 每次至少1组标样试件 |  | GB/T50082-2009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土配合比 |  | 凝结时间 |  | 送取足够的原材料拌制配合比 |  | 随机抽取 |  | 拌制足够试验项目的混凝土 |  | JGJ55-2011、GB50080-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 坍落度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扩展度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 维勃稠度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表观密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泌水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 压力泌水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 建筑材料 |  | 砂浆力学性能 |  | 抗压强度 |  | 不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检1组。 |  | 在砂浆搅拌机出料口随机取样，同盘砂浆只应制作1组试块；重要及主体砌筑物，每工作班取2组；一般及次要，每工作班可取1组 |  | 1组3块 |  | JGJ/T98-2010、JGJ/T70-2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 建筑材料 |  | 砂浆配合比 |  | 凝结时间 |  | 送取足够的原材料拌制配合比 |  | 随机抽取 |  | 拌制足够试验项目的砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表观密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 稠度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分层度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 建筑材料 |  | 钢筋原材 |  | 屈服强度 |  | 每批由同一牌号，炉号，规格组成，每批不大于60t，超过60t部分，每增加40t(或者不足40t时)，增加一根拉伸和一根弯曲 |  | 从不同根钢筋上截取 |  | 1根70cm、7根50cm |  | GB/T1499.1-2017、 GB/T1499.2-2018、GB/T228.1-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷弯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 反向弯曲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 钢筋闪光对焊 |  | 拉伸 |  | 在同一台班内，由同一个焊工完成的300个同牌号，同直径焊接接头为一批， |  | 从每批接头中随机截取 |  | 3根拉伸(50cm)，3根弯曲（35cm） |  | JGJ/T27-2014、GB/T2651-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 弯曲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 建筑材料 |  | 钢筋电弧焊 |  | 拉伸 |  | 在同一台班内，由同一个焊工完成的300个同牌号，同直径焊接接头为一批，在房屋结构中，应在不超过连续二层楼中300个同牌号、同形式钢筋接头为一批 |  | 从每批接头中随机截取 |  | 3根拉伸(50cm) |  | JGJ/T27-2014、GB/T2651-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋电渣压力焊 |  | 拉伸 |  | 以300个同牌号，同直径焊接接头为一批，在房屋结构中，应在不超过连续二层楼中300个同牌号、同形式钢筋接头为一批，不足300个时，以一批计 |  | 从每批接头中随机截取 |  | 3根拉伸(50cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋气压焊 |  | 拉伸 |  | 以300个同牌号，同直径焊接接头为一批，在房屋结构中，应在不超过连续二层楼中300个同牌号、同形式钢筋接头为一批，不足300个时，以一批计 |  | 从每批接头中随机截取 |  | 3根拉伸(50cm)，3根冷弯（35cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 弯曲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋机械连接 |  | 抗拉强度 |  | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头，应以500个为一检验批，不足500个时，也按一批计 |  | 在工程结构中随机截取 |  | 3根拉伸 |  | JGJ107-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 建筑材料 |  | 钢型材 |  | 屈服强度 |  | 每批由同一牌号，炉号，质量等级、品种、尺寸等规格的钢材组成，每批重量不应该大于60t |  | 任意取一根截取 |  | 拉伸1根、弯曲1根（需要制样） |  | GB/T228.1-2021、GB/T232-2010、GB/T244-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷弯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 建筑材料 |  | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 抗压强度 |  | 同类型的砖每3万块为一批，不足3万块亦为一批 |  | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取制作试件 |  | 18块（100×100×100mm） |  | GB 11968-2006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 普通混凝土小型空心砌块 |  | 抗压强度 |  | 同类型的砖每1万块为一批，不足1万块亦为一批 |  | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 |  | 15块 |  | GB8239-1997 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 轻集料混凝土小型空心砌块 |  | 抗压强度 |  | 同类型的砖每1万为一批，不足1万亦为一批 |  | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 |  | 15块 |  | GB/T15229-2011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 建筑材料 |  | 砖 |  | 外观质量 |  | 3.5万~15万块为一批，不足3.5万块按一批计。 |  | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 |  | 15块 |  | GB /T2542-2012 GB/T4111-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 烧结多孔砖、烧结多孔砖砌块 |  | 抗压强度 |  | 3.5万~15万块为一批，不足3.5万块按一批计。 |  | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 |  | 15块 |  | GB 13544-2011 GB/T4111-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 烧结空心砖和空心砌块 |  | 抗压强度 |  | 3.5万~15万块为一批，不足3.5万块按一批计。 |  | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 |  | 15块 |  | GB 13545-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 混凝土实心砖 |  | 密度 |  | 2万~5万块为一批，不足2万块按一批计。 |  | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 |  | 15块 |  | GB/T21144-2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 蒸压灰砂砖、粉煤灰砖 |  | 抗压强度 |  | 同类型的砖每10万块为一批，不足10万块亦为一批 |  | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 |  | 15块 |  | JC/T 239-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 混凝土多孔砖 |  | 抗压强度 |  | 同一原材料配制成，同一工艺生产的相同外观质量等级，强度等级的3.5万~15万块为一批，不足3.5万块按一批计。 |  | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 |  | 15块 |  | JC 943-2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 建筑材料 |  | 砌块 |  | 外观质量 |  | 3.5万~15万块为一批，不足3.5万块按一批计。 |  | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取 |  | 15块 |  | GB/T4111-2013 GB/T10294-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 建筑材料 |  | 路缘石 |  | 外观质量 |  | 同一类别，同一型号，同一规格，同一等级，每20000块为一批，不足20000块按一批计。 |  | 外观质量随机抽取，其余在外观质量合格的产品中随机抽取(龄期不小于28d) |  | 外观质量和尺寸偏差随机抽取13块，抗压，抗折从13块中各取3块，抗压加工成100*100*100mm |  | JC/T899-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 建筑材料 |  | 路面砖 |  | 外观质量 |  | 同一类，同一规格，同一等级，每铺装面3000㎡一批，不足3000㎡按一批计。 |  | 随机抽取 |  | 外观质量50块，尺寸偏差20块，强度每组10块，物理性能每组5块， |  | GB28635-2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防滑性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 建筑材料 |  | 安全帽 |  | 质量 |  | 以一次生产投料为一批次，最大批量应小于8万顶 |  | ＜500 |  | 3顶 |  | GB2812-2006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冲击吸收性能 |  |  |  | 501～5000 |  | 5顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐穿刺性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电绝缘性能 |  |  |  | 5001～50000 |  | 8顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 阻燃性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 侧向刚性 |  |  |  | ≥50001 |  | 13顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 下颏带强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 建筑材料 |  | 安全带 |  | 区域限制用安全带性能 |  | 按生产批次逐批检验 |  | ＜500 |  | 3条 |  | GB6096-2020 GB/T5455-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 围杆作业用安全带性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 坠落悬挂用安全带性能 |  |  |  | 501～5000 |  | 5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 阻燃性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 建筑材料 |  | 安全网 |  | 单张网质量 |  | 按生产批次逐批检验 |  | ＜500 |  | 3 |  | GB5725-2009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绳断裂强力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐冲击性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 断裂强力 |  |  |  | 501～5000 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 断裂伸长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 接缝部位抗拉强力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 梯形法撕裂强度 |  |  |  | ≥5001 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开眼环扣强力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 系绳断裂强力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 阻燃性能 |  |  |  |  |  |  |  | GB5725-2009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐贯穿性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 建筑材料 |  | 钢管脚手架扣件 |  | 抗滑性能 |  | 每批扣件必须大于280件。当批量超过10000件，超过部分应作另一批抽样。 |  | 281～500 |  | 8件 |  | GB15831-2006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗破坏性能 |  |  |  | 501～1200 |  | 13件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扭转刚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  | 1201～10000 |  | 20件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 建筑材料 |  | 碗扣式钢管脚手架构件 |  | 外观质量 |  | 每批扣件必须大于280件。当批量超过10000件，超过部分应作另一批抽样。 |  | 281～500 |  | 8件 |  | GB24911-2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上碗扣强度试验 |  |  |  | 501～1200 |  | 13件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 下碗扣焊接强度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 横杆接头强度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 横杆接头焊接强度试验 |  |  |  | 1201～10000 |  | 20件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可调支座抗压强度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 建筑材料 |  | 承插型盘扣式钢管脚手架 |  | 可调托撑抗压强度 |  | 每批扣件必须大于280件。当批量超过10000件，超过部分应作另一批抽样。 |  | 281～500 |  | 8件 |  | JGJ130-2011 JGJ/T 231-2021 JG/T 503-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可调底座抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 连接盘单侧及双侧抗剪强度 |  |  |  | 501～1200 |  | 13件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 连接盘抗弯强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 连接盘抗拉强度 |  |  |  | 1201～10000 |  | 20件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 建筑材料 |  | 树脂锚杆锚固剂 |  | 树脂胶泥稠度 |  | 一次抽样以2000个单位为一批 |  | 随机抽取 |  | 13个单位 |  | MT146.1-2011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 凝胶时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 固胶比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锚固力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标准尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 建筑材料 |  | 电线、电缆 |  | 外形尺寸 |  | 同厂家各种规格总数的10%，且不得少于两个规格。 |  | 随机抽取 |  | 11m |  | GB/T2951.11-2008 GB/T3048.4-2007 GB/T3048.5-2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绝缘厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 导体直流电阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉力（抗拉强度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 颜色和标志耐擦性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 建筑材料 |  | 波纹管 |  | 外观 |  | 同一批原料、同一配方、同一生产工艺、同规格、同设备按10000m一批；内径≤500mm时，每批数量不超过60t,生产期7天不足60t，以7天产量为一批；内径＞500mm时，每批数量不超过300t,生产期30天不足300t，以30天产量为一批 |  | 随机抽取 |  | 长6米2根（或加工成长1米10根） |  | JT/T529-2016 GB/T19472.1-2019 GB/T9647-2015 GB/T14152-2001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 环刚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 局部横向荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 环柔性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柔韧性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗冲击性（冲击性能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 建筑材料 |  | 沥青防水卷材 |  | 耐热性（度） |  | 以同一类型、同一规格10000㎡为一批，不足10000㎡时也按一批计 |  | 重量检查合格品中最轻的，外观、面积、厚度合格无接头的1卷做物理性能试样，如不符合抽样条件可取次轻的1卷，切除距外层卷头2.5m后，顺纵向截取全幅0.5m长2块 |  | 2m2 |  | GB/T328.14-2007、GB/T328.11-2007、GB/T328.10-2007、GB/T328.9-2007、GB/T328.8-2007、GB/T328.4-2007、GB/T328.26-2007、GB/T528-2009、GB/T18173.1-2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉伸性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 建筑材料 |  | 弹性体/塑性体改性沥青防水卷材 |  | 厚度 |  | 以同一类型、同一规格10000㎡为一批，不足10000㎡时也按一批计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 断裂延伸率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐热度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可溶物含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 建筑材料 |  | 改性沥青聚乙烯防水卷材 |  | 厚度 |  | 以同一类型、同一规格10000㎡为一批，不足10000㎡时也按一批计 |  |  |  | 2m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐热度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 建筑材料 |  | 聚乙烯丙纶防水卷材 |  | 断裂拉伸强度 |  | 以同一类型、同一规格10000㎡为一批，不足10000㎡时也按一批计 |  | 由外观、厚度均合格的卷材中任取1卷，切除端部0.3m后，顺纵向截取全幅3m长2块 |  | 2m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 断裂延伸率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低温弯折 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 建筑材料 |  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  | 厚度 |  | 以同一类型、同一规格10000㎡为一批，不足10000㎡时也按一批计 |  | 由外观、厚度均合格的卷材中任取1卷，将取样卷材在距外层端部0.5m出沿纵向裁取长度为1.5m的全幅卷材。 |  | 2m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 断裂延伸率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐热度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可溶物含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 建筑材料 |  | 聚氨酯防水涂料 |  | 拉伸强度 |  | 以同一类型、同一规格15t为一批，不足15t亦作为一批（多组分产品按组分配套组批） |  | 任取1桶，摇均匀，按上、中、下三个位置用取样器取出3kg，等分2份，分别置于洁净的瓶内，密封置于5~35℃的室内 |  | 5kg |  | GB/T16777-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低温弯折 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 固体含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 建筑材料 |  | 水乳型沥青防水涂料 |  | 固体含量 |  | 以同一类型、同一规格5t为一批，不足5t亦作为一批 |  | 任取1桶，摇均匀，按上、中、下三个位置用取样器取出4kg，等分2份，分别置于洁净的瓶内，密封置于5~35℃的室内 |  | 5kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低温弯折 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 建筑材料 |  | 聚合物乳液建筑防水涂料 |  | 固体含量 |  |  |  |  |  | 10kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 建筑材料 |  | 聚合物水泥防水涂料 |  | 固体含量 |  | 以同一类型、同一规格10t为一批，不足10t亦作为一批 |  | 液体部分任取1桶，摇均匀，按上、中、下三个位置用取样器取出5kg，等分2份，分别置于洁净的瓶内，密封置于5~35℃的室内.固体部分按水泥的取样方法进行 |  | 5kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 建筑材料 |  | 高分子防水片材 |  | 厚度 |  | 按相关协议要求抽检，没有协议按1000m2以下抽1卷；1000-2500m2抽2卷；2500-5000m2抽3卷；5000m2以上抽4卷。 |  | 1000m2以下抽1卷；1000-2500m2抽2卷；2500-5000m2抽3卷；5000m2以上抽4卷。 |  | 2m2 |  | GB/T328.5-2007 GB/T328.9-2007 GB/T328.10-2007 GB/T328.15-2007 GB18173.1-2012 |  |  | GB/T328.1-2007 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位面积质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉断伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不透水性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低温弯折性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 建筑材料 |  | 阻燃剂 |  | 氨 |  | 相同产品、同一编号为一批 |  | 随机抽样 |  | 2kg |  | GB18588-2001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 建筑材料 |  | 混凝土外加剂 |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 建筑材料 |  | 透水混凝土 |  | 配合比 |  | - 配合比原材料：水泥以同一厂家、同品种、同规格同一批号袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过500t为一批；集料以400m3为一批；2.混凝土以100m3为一批，不足100m3的按一批计。 |  | - 1.拌合物：在同一盘、同一车混凝土拌合物中1/4、1/2、3/4分别取样并混合，数量应大于所有试验数量的1.5倍，且不小于20L； - 2.透水系数500m2取一组； - 3.厚度500m2取一点。 |  | - 集料50kg |  | CJJ/T 135-2009 JC/T 2558-2020 GB/T 50081-2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 透水系数 |  |  |  |  |  | 水泥50kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  | 透水系数3块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表观密度 |  |  |  |  |  | 抗压100*100*100（3块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 弯拉（抗折）强度 |  |  |  |  |  | 抗折100*100*400（3块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  | 1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 建筑材料 |  | 混凝土拌合用水 |  | PH值 |  | 1.地表水6个月一次；2.地下水每年一次；3.再生水每3个月一次；4.混凝土企业设备洗刷水每3个月一次；5.水受到污染和对混凝土性能有影响时，应立即抽检 |  | 1.地表水在水域中心位置距水面100mm以下；2.地下水在放水冲洗管道后接取3.再生水在取水管道终端接取；4.混凝土企业设备洗刷水沉淀后在池中距水面100mm以下。 |  | 一次，5L |  | GB 6920-1986 JGJ 63-2006 GB 11901-1989 GB 11896-1989 GB 11899-1989 GB/T 176-2017 GB/T 1346-2011 GB/T 17671-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不溶物含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可溶物含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化物含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫酸盐及硫化物含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 碱含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 凝结时间差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 建筑材料 |  | 抹灰砂浆 |  | 配合比 |  | 1.相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程按1000m2为一批，不足按一批计；2.相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程按50个自然间为一批，不足的按一批计；3.大面积走廊按30m2为一间计. |  | 1.室内抽查10%，且不得少于3间，不足3间的全检；2.室外每个检验批每100m2至少抽一处，每处不少于10m2. |  | 3间 |  | JGJ/T 220-2010 GB 50210-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分格条（缝）直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙裙、勒角上口直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 主体结构 |  | 混凝土结构/混凝土预制构件 |  | 承载力 |  | 建筑结构抽样抽检的最小样本容量 |  | 现场随机抽取 |  | 建筑结构抽样抽检的最小样本容量 |  | GB/T 50152-2012 GB 50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 挠度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗裂度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 裂缝宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 主体结构现场检测 |  | 混凝土强度 |  | 建筑结构抽样抽检的最小样本容量 |  | 现场随机抽取 |  |  |  | DBJ 52/T017-2014 DBJ 22/42-2004 GB 50204－2015 GB 50784-2013 JGJ 145-2013 DBJ 22-41-2004 GB/T 50315-2011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 碳化深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 主体结构 |  | 主体结构现场检测 |  | 钢筋保护层厚度 |  | 建筑结构抽样抽检的最小样本容量 |  | 现场随机抽取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 楼板厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后锚固件抗拔力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 碳纤维片正拉粘结强度检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砂浆强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砌体强度 |  |  |  |  |  |  |  | CECS 21-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 主体结构 |  | 混凝土缺陷检测 |  | 裂缝检测 |  | 建筑结构抽样抽检的最小样本容量 |  | 现场随机抽取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不密实区和空洞检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土结合面质量检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面损伤层检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 主体结构 |  | 混凝土结构现场检测 |  | 建筑物构件截面尺寸、尺寸偏差 |  | 建筑结构抽样抽检的最小样本容量 |  | 现场随机抽取 |  | 最小样本容量 |  | GB 50204－2015 GB 50784-2013 GB/T 50344-2019 JGJ/T 152-2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋间距、位置、数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋直径、尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 楼层层高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 轴线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 主体结构 |  | 建筑结构变形 |  | 沉降量 |  | 建筑结构抽样抽检的最小样本容量 |  | 现场随机抽取 |  | 最小样本容量 |  | JTG 3363-2019 JTG/T 3610-2019 JGJ8-2016 GB50026-2020 GB 50330-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平位移量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 结构构件垂直偏差 |  | 建筑结构抽样抽检的最小样本容量 |  | 现场随机抽取 |  | 最小样本容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 倾斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 挠度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 砌体结构 |  | 砂浆抗压强度 |  | 每一检测单元不少于6个测区，每一测区随机布置若干测点。 |  | 按检测项目及参数选择测点数1个或多个。 |  | 原位轴压1个；回弹法5个 |  | GB/T 50315-2011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烧结砖抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 地基基础 |  | 土工 |  | 含水率（量） |  | 现场同部位、同地点、同一路段取代表样品。 |  | 现场随机抽取环刀法的取样数量：柱基回填，抽查柱基总数的10%，但不少于5个；基槽和管沟回填，每层按长度20～50m取样1个，但不少于1组（3个）；基坑和室内填土，每层按100～500m2取样1组，但不少于1组（3个）；场地平整填方，每层按400～900 m2取样1组，但不少于1组（3个）。灌砂或灌水法可适当减少。 |  | 100kg |  | GB/T 50123-2019 JTG3430-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最佳（优）含水量（率） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大干密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 界限含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 直接剪切 强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 地基基础 |  | 土工 |  | 承载比（CBR）试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 比重试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 固结试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 相对密度 |  | 同上 |  | 同上 |  | 10kg |  | GB/T 50123-2019 JTG3430-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 易溶盐试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有机质试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 桩基础 |  | 完整性 |  | 设计为甲级的桩检测数量不少于总桩数的30%，且不少于20根；其它桩基工程检测数量不少于总桩数的20%，且不少于10根；应满足设计要求，且在同一条件下不少于3根；总工程桩数量少于50根时，检测数不少于2根。 |  | 视工程现场情况而定 |  | 3根 |  | JGJ 106-2014 JTG/T3512-2020 JGJ 340-2015 DBJ52/T079-2016 JT/T 738-2009 DB22/42-2004 JGJ/T 384-2016 GB 50081-2019 JTG 3420-2020 JGJ 94-2008 GB 50007-2011 DBJ52/T045-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单桩竖向抗压承载力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 桩身混凝土强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 沉渣厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单桩抗拔承载力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单桩水平承载力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 地基基础 （复合地基） |  | 压实系数 |  | 压实度：300m2测1点 |  | 视工程现场面积情况而定 |  | 3点 |  | GB 50021-2001 JGJ 79-2012 JGJ 340-2015 GB/T 50480-2008 GB 50007-2011 JGJ 106-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 承载力 |  | 同一场地主要岩土单元不少于3个 |  | 视工程现场面积情况而定 |  | 3个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 持力层承载力 |  | 同一场地主要岩土单元不少于3个 |  | 视工程现场面积情况而定 |  | 3个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 地基基础 |  | 锚杆、锚索 |  | 锚杆锁定力 |  | 试验地质条件、杆体、参数、施工工艺与锚杆相同不少于3根 |  | 现场抽取 |  | 一组3根 |  | GB 50086-2015 JGJ 120-2012 CECS 22-2005 GB 50330-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 岩石 |  | 含水率 |  | 同一规格、品种、等级的，同一供货板材为一批；相同产地、相同成分的岩石为一检验批 |  | 现场随机抽取厚度小于15cm的岩石 |  | 吸水率6块,其他各为5块，加工成：抗压50*50*50mm立方体6块，抗折50*50*250mm长方体6块 |  | GB/T 50266-2013 JTG E41-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吸水性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 块体密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 声波测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 节能保温材料 |  | 聚苯板 |  | 表观密度 |  | 同厂家、同品种，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000m2以内应复验1次，面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 |  | 现场随机抽取 |  | 1块 |  | GB/T 6343－2009 GB/T 8813-2020 GB/T 10294-2008 GB/T 8626-2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 压缩强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可燃性试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 节能保温材料 |  | 绝热用挤塑聚苯乙烯炮塑料 |  | 导热系数 |  | 同厂家、同品种，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000m2以内应复验1次，面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 |  | 现场随机抽取 |  | 1块 |  | GB/T10294-2008 GB/T8810-2005 GB/T 8813-2020 GB/T8626-2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 压缩强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可燃性试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 节能保温材料 |  | 建筑保温砂浆 |  | 干密度 |  | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复检1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积 |  | 从20个以上不同堆放部位的包装袋中取等量样品并混匀，总量不少于40L |  | 25kg |  | GB/T 5486-2008 GB/T 20473-2021 GB/T 17371-2008 GB/T 10294-2008 JGJ/T 70-2009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 压剪粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 线收缩率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 软化系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | 胶粘剂 |  | 拉伸粘结强度 |  | 组批以每15吨同类产品为一批，不足15吨亦按一批计 |  | 液体部分任取1桶，摇均匀，按上、中、下三个位置用取样器取出3kg，等分2份，分别置于洁净的瓶内，密封置于5~35℃的室内. |  | 各3kg |  | JG/T298-2010 JG/T 158-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可操作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 抹面胶浆 |  | 拉伸粘接原强度 |  | 同一生产时间，同一配料工艺条件制得的产品为一批.A类（粉状）30吨为一批，其他类产品3吨为一批。 |  | 每次充分拌和最少需要准备2 kg试样 |  | 4kg |  | JG/T 158-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柔韧性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可操作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 节能保温材料 |  | 耐碱网格布 |  | 单位面积质量 |  | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复检1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 |  | 去除最外层最少1m,取2m2 |  | 2m2 |  | GB/T 9914.3-2013 GB/T 7689.3-2013 GB/T 7689.5-2013 JG/T 158-2013 GB/T7689.5-2013 |  |  | 如果做长度和宽度，需抽取1整卷 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长度和宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐碱断裂强力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐碱断裂强力保留率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 节能保温材料 |  | 界面砂浆 |  | 拉伸粘结强度 |  | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复检1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积 |  | 粉状：从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀。 |  | 5kg |  | JC/T 907-2018 GB/T 8626-2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 涂覆在聚苯板上后的可燃性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 节能保温材料 |  | 抗裂砂浆 |  | 可操作时间 |  | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复检1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积 |  | 粉状：从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀,液体现场随机抽取5kg |  | 5kg |  | JG/T158-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 压折比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 节能保温材料 |  | 抗裂剂 |  | 不挥发物含量 |  | 以同种产品、同一级别、同一规格产品为10吨一批,不足一批以一批计 |  | 液体部分任取1桶，摇均匀，按上、中、下三个位置用取样器取出3kg，等分2份，分别置于洁净的瓶内，密封置于5~35℃的室内. |  | 各3kg |  | GB/T2793-1995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 胶粉料 |  | 凝结时间 |  | 以同种产品、同一级别、同一规格产品30吨为一批，不足一批以一批计 |  | 粉状：从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀 |  | 5kg |  | GB/T1346-2011 JG 158-2013 JG/T 24-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | 胶粘剂 |  | 拉伸粘结强度 |  | 组批以每15吨同类产品为一批，不足15吨亦按一批计 |  | 液体部分任取1桶，摇均匀，按上、中、下三个位置用取样器取出3kg，等分2份，分别置于洁净的瓶内，密封置于5~35℃的室内. |  | 各3kg |  | JG/T298-2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可操作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 节能保温材料 |  | 涂料、胶粘剂、水性处理剂 |  | 游离甲醛 |  | 相同产品、同一编号为一批 |  | 液体部分任取1桶，摇均匀，按上、中、下三个位置用取样器取出1kg，等分3份，分别置于洁净的瓶内，密封置于5~35℃的室内. |  | 3份各1kg |  | GB18582-2020 GB18583-2008 GB50325-2020 GB30982-2014 GB/T23993-2009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 挥发性有机化合物（VOC） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯+二甲苯+乙苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯二异氰酸酯（TDI） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 节能保温材料 |  | 弹性底涂 |  | 干燥时间 |  | 以同种产品、同一级别、同一规格产品10吨为一批，不足一批以一批计 |  | 现场随机抽取 |  | 3kg |  | GB/T 16777-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 节能保温材料 |  | 腻子 |  | 施工性 |  | 以同种产品、同一级别、同一规格产品30吨为一批，不足一批以一批计 |  | 粉状：从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀 |  | 5kg |  | JG/T 157-2009 JG/T 298-2010 GB/T 1728-2020 GB/T 1733-1993 GB/T 9265-2009 JG/T 24-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐水性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐碱性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 节能保温材料 |  | 热镀锌电焊网 |  | 丝径 |  | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复检1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积 |  | 现场随机抽取 |  | 2m2 |  | GB/T 33281-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网孔偏差 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 33281-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 焊点抗拉力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 节能保温材料 |  | 围护结构 （墙体） |  | 传热系数 |  | 同一单体工程相同材料、相同工艺和相同施工做法墙体构件传热系数抽样数量不应少于1组 |  |  |  |  |  | GB/T23483-2009 JGJ/T 132-2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 节能保温材料 |  | 建筑节能现场实体检测 |  | 饰面砖粘结强度 |  | 每个单位工程的外墙至少抽查3处，每处一个检查点；当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时，每种节能做法的外墙应抽查不少于3处。 |  | 现场随机抽取 |  | 3处 |  | JG/T 366-2012 JGJ/T 401-2017 GB 50411-2019 JGJ 110-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锚栓抗拔承载力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保温隔热层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 节能保温材料 |  | 保温/反射隔热材料 |  | 不燃性试验 |  | 相同原料、相同工艺、同一施工做法1000m2为一批，不足按一批计。 |  | 随机抽取 |  | 25kg |  | GB/T 5464-2010 JG/T 158-2013 GB 50411-2019 JC/T 266-2011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 垂直于板面方向的抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸偏差和外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 干密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 节能保温材料 |  | 中空玻璃 |  | 中空玻璃露点 |  | 采用相同材料、同一条件下生产的中空玻璃500块为一批次 |  | 同一工艺条件下制作 |  | 15块510mm×360mm样品 |  | GB/T11944-2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐紫外线辐照性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 节能保温材料 |  | 建筑门窗 |  | 水密性能 |  | - 同品种、规格、型号的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每200樘为一批、不足应按一批计； - 木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃应抽检5%，并不得少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每批应至少抽检10%，并不得少于6樘，不足6樘时应全数检查。 |  | 随机抽取 |  | 3樘(做成样品1.0m×1.0m) |  | GB/T7106-2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 气密性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗风压性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 室内环境检测 |  | 室内环境质量检测 |  | 甲醛 |  | 抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于房间总数的5%，并不得少于3间；房间总数少于3间时，应全数检测。注：幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间；当房间总数不大于20间时，应全数检测。 |  | 当房间内有2个及以上检测点时，应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点，并应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。检测点应距离房间地面高度0.8~1.5m，距房间内墙面不应小于0.5m。 |  | 当房间使用面积不大于50m2时，检测点数为1个；面积大于等于50m2，小于100m2 时，检测数为2个；具体检测数量按GB50325-2020的相关规定执行。 |  | GB/T16129-1995 GB50325-2020 GB/T14582-1993 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TVOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内环境检测 |  | 室内环境质量检测 |  | 氡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苯 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T18204.2-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 室内环境检测 |  | 土壤 |  | 土壤氡浓度 |  | 测量区域范围与工程地质勘察范围相同，应覆盖基础工程范围，以间距10m做网格，各网格点即为测试点，布点数不应少于16个。 |  |  |  |  |  | GB50325-2020 GB 6566-2010 GB/T 11743-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 土壤核素检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 公路工程 |  | 无机结合料 |  | 配合比设计 |  | 同一拌和站、同一工地取代表样品 |  | 在施工现场的料堆分上部、中部、下部取样；在施工过程的摊铺机后取样，应分别是来源于3-4台不同的料车取样。 |  | 100kg |  | JTG E51-2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无侧限抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 最大干密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 最佳含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水泥、石灰 剂量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 含水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 公路工程 |  | 沥青 |  | 针入度 |  | 同型号、同批号为一批 |  | （1）从无搅拌设备储油罐中取样，在液面上、中、下位置取3个样品混合取4kg，（2）从有搅拌设备储油罐中部取样，（3）从车中有取样阀的，等流出4kg后再取所需样品，（4）从车中只有放料阀的，等流出全部沥青的1/2时取样。（5）从车顶盖处时可从中部取样。（6）从沥青储存池中，分间隔流至加热锅中时每锅取3个样品混合 |  | 5kg |  | JTGE20-2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 延度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 软化点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 标准黏度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 旋转黏度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 蜡含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 弹性恢复率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 与粗集料的黏附性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 公路工程 |  | 沥青混合料 |  | 配合比 |  | 同一车、同一拌和场取代表样品 |  | 随机抽取 |  | ≥40kg |  | JTGE20-2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 马歇尔稳定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 沥青路面芯样马歇尔试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 理论最大相对密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 矿料级配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 沥青含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 公路工程 |  | 路基路面 |  | 几何尺寸 |  |  |  | 一、基础填筑：压实度、厚度50-100㎡、取1点，大于3000㎡工程、300㎡取1点，厂区、矿区、安置区、市政道路按1000㎡测1点；弯沉值按每车道、每20m测1点。二、检测要求：1.道路及场平检测表面应清除堆放的砂、碎石、砖块及其他建筑用等杂物。2.弯沉检测：检测用车，后轴单桥轴载重量9.9-10.1吨，后轮单侧两轮隙宽5-8cm。 |  | 压实度：1点/50-1000㎡；弯沉：20m测1点；厚度：1000㎡测1点 |  | JTG 3450-2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 路面厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 压实度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 沥青面层压实度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 弯沉值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 沥青用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 公路工程 |  | 橡胶粉 |  | 筛分 |  | - 同一型号、同批号按200t为一批 |  | 随机抽取 |  | 1kg |  | JT/T797-2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 相对密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金属含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 公路工程 |  | 波纹管 |  | 外观 |  | 同一批原料、同一配方、同一生产工艺、同规格、同设备按10000m一批；内径≤500mm时，每批数量不超过60t,生产期7天不足60t，以7天产量为一批；内径＞500mm时，每批数量不超过300t,生产期30天不足300t，以30天产量为一批 |  | 随机抽取 |  | 长1100mm取6根，300mm取5根 |  | GB/T19472.1-2019 JT/T529-2016 GB/T9647-2015 GB/T14152-2001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环刚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 局部横向 荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环柔性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 柔韧性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗冲击性（冲击性能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 建筑材料 |  | 底层磷石膏抹灰砂浆 |  | 凝结时间 |  | 同一厂家、同一品种、同一生产批号且连续进场的底层磷石膏抹灰砂浆，每500t为一批，不足500t时，应按一个检验批计 |  | 从一批中随机抽取10袋，每袋抽取约3L，总共不少于30L |  | 每个检验批不少于30kg |  | GB/T28627-2012 GB/T17669.4-1999 JGJ/T70-2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 建筑材料 |  | 磷石膏抹灰砂浆 |  | 细度 |  | 同一厂家、同一品种、同一生产批号且连续进场的面层磷石膏抹灰砂浆，每100t为一批，不足100t时，应按一个检验批计 |  | 从一批中随机抽取10袋，每袋抽取约3L，总共不少于30L |  | 每个检验批不少于30kg |  | GB/T28627-2012 GB/T10294-2008 JGJ/T70-2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 体积密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 建筑材料 |  | 轻质底层磷石膏抹灰砂浆 |  | 细度 |  | 同一厂家、同一品种、同一生产批号且连续进场的轻质底层磷石膏抹灰砂浆，每500t为一批，不足500t时，应按一个检验批计 |  | 从一批中随机抽取10袋，每袋抽取约3L，总共不少于30L |  | 每个检验批不少于30kg |  | GB/T28627-2012 GB/T10294-2008 JGJ/T70-2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 体积密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 建筑材料 |  | 保温层磷石膏抹灰砂浆 |  | 凝结时间 |  | 同一厂家、同一品种、同一生产批号且连续进场的保温层磷石膏抹灰砂浆，每60m3为一批，不足60m3时，应按一个检验批计（约30t为一批） |  | 从一批中随机抽取10袋，每袋抽取约3L，总共不少于30L |  | 每个检验批不少于15kg |  | GB/T28627-2012 GB/T10294-2008 JGJ/T70-2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 体积密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 磷石膏砌块 |  | 外观质量 |  | 以同一品种、规格、配方，工艺生产的2000块为一批，不足的按一批 |  | 随机抽取 |  | 一组3块 |  | JC/T 698-2010 JC/T 799-2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表观密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 断裂荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 软化系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 建筑材料 |  | 磷石膏基自流平砂浆 |  | 外观 |  | 同一厂家、同一品种、同一生产批号且连续进场的磷石膏基自流平砂浆，每500t为一批，不足500t时，应按一个检验批计 |  | 从同批样品中随机抽取5袋，每袋抽取约3kg，总共不少于15kg |  | 每个检验批不少于15kg |  | JC/T1023-2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30min流动度损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 绝干拉伸粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 收缩率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 建筑材料 |  | 嵌缝磷石膏 |  | 细度 |  | 同一厂家、同一品种、同一生产批号且连续进场的磷石膏基自流平砂浆，每50t为一批，不足50t时，应按一个检验批计 |  | 从每批样品中随机抽取2袋 |  | 每批中抽取2袋，作为一组试样。 |  | JC/T2075-2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 建筑材料 |  | 粘结磷石膏 |  | 外观 |  | 同一厂家、同一品种、同一生产批号且连续进场的粘结磷石膏，每60t为一批，不足60t时，应按一个检验批计 |  | 每批中抽取5袋，每袋抽取3kg，总量不应少于15kg |  | 每批中抽取5袋，每袋抽取3kg，总量不应少于15kg |  | JC/T1025-2007 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 细度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 建筑材料 |  | 磷石膏空心条板、建筑用轻质隔墙条板、高钙质复合墙板 |  | 外观质量 |  | 同一厂家、同一品种、同一生产批号且连续进场的磷石膏空心条板，每3000张同型号、同规格为一批，不足3000张时，应按一个检验批计 |  | 从一批样品中随机抽取3张原始尺寸 |  | 3张原始尺寸样品 |  | GB/T23451-2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尺寸允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 面密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 软化系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 建筑材料 |  | 装饰、纸面石膏（磷石膏）板 |  | 外观质量 |  | 同一厂家、同一生产批号且连续进场的：纸面磷石膏板，以2500张同型号、同规格为一批，不足2500张时，应按一个检验批计；装饰纸面石膏板，以2000m2同型号、同规格的产品为一批，不足2000m2时也按一批计；装饰磷石膏板，以3000块同型号、同规格的产品为一批，不足3000块时也按一批计。 |  | 纸面磷石膏板：从每批产品中随机抽取5张板材作为一组试样 装饰纸面磷石膏板：1.普通板从一批样品中随机抽取3块作为一组试样；2防潮板从一批样品中随机抽取6块作为试样。 装饰磷石膏板：1.普通板从一批样品中随机抽取3块作为一组试样；2防潮板从一批样品中随机抽取9块作为试样。 |  | 5张原始尺寸样品 |  | GB/T9775-2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |  | JC/T997-2006、JC/T799-2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 面密度 |  |  |  |  |  | P:3块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 吸水率和含水率 |  |  |  |  |  | F:6块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位面积质量 |  |  |  |  |  | P:3块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 建筑材料 |  | 磷石膏装饰条 |  | 外观质量 |  | 同一厂家、同一生产批号且连续进场的磷石膏装饰条，以500根同型号、同规格的产品为一批，不足500根时也按一批计。 |  | 从每批样品中随机抽取5根磷石膏装饰条作为一组试样 |  | 5根原始尺寸 |  | JC/T2078-2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尺寸和尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗弯性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 护面纸与芯材的粘结性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 建筑材料 |  | 无机非金属建筑主体材料和装饰装修材料 |  | 放射性 |  | 当同一产地、同一品种产品使用面积大于200m2时需要进行复验，组批按同一产地、同一品种每5000m2为一批，不足5000m2按一批计 |  | 随机抽取4kg |  | 每个检验批取样数量不少于4kg |  | GB6566-2010、GB/T17657-2013、GB18582-2020、GB50325-2020、GB/T23993-2009、JG/T210-2018、JG/T24-2018、GB/T1728-2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 游离甲荃释放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 游离甲荃含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 容器中状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低温稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 涂膜外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐碱性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗泛碱性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 建筑材料 |  | 止水带、条 |  | 尺寸公差、外观质量 |  | B类、S类止水带以同标记、连续生产的5000m为一批（不足5000m按一批计），从外观质量和尺寸公差检验合格的样品中随机抽取足够的试样， |  | 随机抽取2m样品 |  | 2m |  | GB18173.2-2014 GB/T528-2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拉断伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 撕裂强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 建筑材料 |  | 管材、管件 |  | 外观 |  | - 1.同一规格、同一类型的管材作为一批，当dn≤75mm时，每批数量不超过80000m;75mm＜dn≤160mm，每批数量不超过50000m;当160mm＜dn≤315mm时，每批数量不超过30000m。如生产7天仍不足规定数量，以7天产量为一批。 ;2.同一规格、同一类型的管件作为一批，当dn＜75mm时，每批数量不超过10000件;当dn≥75mm时，每批数量不超过5000件。如果生产7天仍不足规定数量，以7天生产量为一批。 |  | 随机抽取 |  | 管材取1根×4m。管件取8个。 |  | GB/T5836.1-2018 GB/T8806-2008 GB/T14152-2001 GB/T 8803-2001 GB/T 6671-2001 GB/T 8804.2-2003 GB/T 8802-2001 GB/T 8801-2007 GB/T 8803-2001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 规格尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 落锤冲击试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 烘箱试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拉伸屈服强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 坠落试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 建筑材料 |  | 钢管 |  | 尺寸 |  | 每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理制度（炉次）的钢管组成。外径不大于76mm,并且壁厚不大于3mm:400根为一批；外径大于351mm,50根为一批；其他尺寸200根为一批；其余如不少于上述规定的50%时单独列为一批，少于上述规定的50%时可并入同一牌号、同一炉号、同一规格的相邻一批中。外径不大于219.1mm,每个班次生产的钢管为一批；外径大于219.1mm,但不大于406.4mm,200根为一批；外径大于406.4mm,100根为一批； |  | 一、抽样产品、试料、样坯和试样应做标记，每批在两根钢管上各取一个试样。 二、试料、样坯加工尺寸为（厚度小于3mm）：A.纵向弧形试样1.(30mm＜D0＜50mm)长×宽＝250mm×10mm；2.(50-70mm＜D0)长×宽＝250mm×15mm；3.(70-100mm＜D0)长×宽＝250mm×20mm；4.(100-200mm＜D0)长×宽＝250mm×25mm；5.(200mm＜D0)长×宽＝250mm×38mm； |  | 原管材1根×3m |  | GB/T 17395-2008 GB/T 228.1-2021 GB/T 246-2017 GB/T 2651-2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |  | 拉伸:2根250mm×10mm（厚度为3mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 焊接接头拉伸试验 |  |  |  |  |  | 焊接拉伸:1根×250mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 下屈服强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 断后伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 压扁试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 建筑材料 |  | 人造木板 |  | 游离甲醛 |  | 民用建筑室内装饰装修中采用的人造木板面积大于500m2时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛释放量分别进行抽查复检 |  | 从每批样品中随机抽取1块板材作为一组试样（应保证板材的表面积在5400cm2） |  | 1块 |  | GB/T17657-2013 |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 建筑材料 |  | 建筑用内、外涂料，胶粘剂、外墙漆 |  | 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  | 相同产品、同一编号为一批 |  | 液体部分任取1桶，摇均匀，按上、中、下三个位置用取样器取出1kg，等分3份，分别置于洁净的瓶内，密封置于5~35℃的室内 |  | 3kg |  | GB24408-2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 游离甲醛含量 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T23993-2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 容器中状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工性 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T3186-2006 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低温稳定性 |  |  |  |  |  |  |  | JG/T210-2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 涂膜外观 |  |  |  |  |  |  |  | JG/T24-2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  |  |  |  | GB1728-1979 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐碱性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗泛碱性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 建筑材料 |  | 泡沫混凝土 |  | 尺寸偏差和外观 |  | 同厂家、同品种，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000m2以内应复验1次，面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 |  | 随机抽取 |  | 6块100*100*100； 2块300*300*30 |  | JC/T266-2011 GB50411-2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 干密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | 建筑材料 |  | 铝合金型材 |  | 壁厚 |  | 每批应由同一牌号、状态、尺寸规格、颜色（或色号）、外观效果、膜层性能级别及同涂料类型与组分质量分数、相同表面处理工艺的型材组成，批重不限。取样10根，不足10根应全数抽检。 |  | 随机抽取10根 |  | 10根600mm |  | GB/T16865-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 规定非比例延伸强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 断后伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 建筑材料 |  | 门、窗用未增塑料聚氯乙烯（PVC-U）型材 |  | 厚度 |  | 以同一原料、工艺、配方、同一截面几何结构特征的产品为一批，每批产量不超过50t。如连续7天的产量不足50t时，则以7d的产量为一批。取样5根，每根2米。 |  | 随机抽取5根 |  | 5根（2m） |  | GB/T8814-2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 型材质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 落锤冲击 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 加热后尺寸变化率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150℃加热后状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 建筑材料 |  | 腻子 |  | 施工性 |  | 内墙腻子以同类产品15t为一批，不足15t亦为一批；取样数量5kg。每一批样品取两份。共10kg |  | 随机抽取两份各5kg，共10kg |  | 2份各5kg（共10kg） |  | JGT298-2010 GB 3186-2006 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐水性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐碱性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 现场给排水工程 |  | 建筑给水、 排水工程 |  | 排水管道灌水试验 |  | 按设计要求 |  | 按排水检查井分段，时间不少于30min |  | 1次 |  | GB50242-2002 GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 压力管道水压试验 |  | 按设计及规范要求 |  | ＜1000m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无压管道的闭水试验 |  | 按设计及规范要求；无法分段的管道视工程具体情况而定 |  | ＜5个连续井段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 类别 | 样品名称 | 检测参数 | 检验批量/检验频率 | 取样方法 | 取样数量及规格 | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 钢结构工程 | 1.1钢结构焊接质量无损检测 | 焊缝质量 | / | 每种类型焊缝按条数抽检3%，并不少于3条焊缝。探伤长度不应小于200mm。探伤比例100%，20% | 3条 | GB/T 11345-2013 GB/T 50621-2010 |  |
|  |  |  | 外观质量 | / | 承受静荷载的二级焊缝每批抽查10%，承受静荷载的一级焊缝和承受动荷载的焊缝每批抽查15%，且不少于3件；被抽查构件中每一类型焊缝应按条数抽查5%，且不应少于1条；每条应抽查1处，总抽查数不应少于10处。 | 10处 |  |  |
|  |  |  | 尺寸及偏差 | 按GB/T50344-2019表3.3.10批量 | 抽样检测构件按最小样本容量抽取 | 3个 |  |  |
| 序号 | 类别 | 样品名称 | 检测参数 | 检验批量/检验频率 | 取样方法 | 取样数量及规格 | 检测依据 | 备注 |
| 112 | 钢结构工程 | 1.2钢结构防腐及防火涂料 | 防腐涂层厚度 | / | 按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件，每个构件检测5处，每处3个 | 3件 | T/CECS 24-2020 GB/T 9793-2012 GB 14907-2018 GB/T 5210-2006 |  |
|  |  |  | 防火涂层厚度 | / | - 按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件，选点如下：1.楼板和防火墙，选两相邻纵、横轴线相交的面积为一个构件，在对角线上按每米长度选1点，每个构件不少于5点；2.全钢框架梁和柱，在构件长度内每隔3m取一截面，且每个构件不应少于2个截面；3.桁架结构，上弦和下弦按上面第2条的规定每隔3m取一截面，其他腹杆每根取一截面。对于梁和柱在所选位置中分别测6点和8点。 | 3件 |  |  |
|  |  |  | 涂料涂层附着力 | / | 按构件数抽查1%，且不应少于3件，每件测3处 | 3件 |  |  |
|  |  |  | 防火涂料粘结强度 | 1.薄涂型防火涂料100t或不足100t抽一次；2.厚涂型防火涂料500t或不足500t抽一次； | 按同类构件数抽查10%，且不应少于3件 | 3件 |  |  |
| 序号 | 类别 | 样品名称 | 检测参数 | 检验批量/检验频率 | 取样方法 | 取样数量及规格 | 检测依据 | 备注 |
| 113 | 钢结构工程 | 1.3钢结构节点 | 节点承载力、网架节点拉力 | 零部件按同种型号作为一批，每批150件；连续生产的同一型号分批检验，每批3500件。 | 按每批的数量抽取5%，且不少于5件。 | 5件 | JG/T 11-2009 JG/T 10-2009 |  |
| 114 |  | 1.4钢材 | 里氏硬度 | 按GB/T50344-2019表3.3.10批量 | 抽样检测构件按最小样本容量抽取 | 3个测区 | GB/T 17394.1-2014 GB/T 50621-2010 |  |
|  |  |  | 厚度 | / | 从构件3个不同部位检测，抽取3处。 | 3次 |  |  |
| 115 |  | 1.5钢结构用高强度螺栓、垫圈 | 扭矩系数 | - 按3000套为一批，不足3000套按一批计。 | 每批抽取8套 | 8套 | GB/T 1231-2006 JGJ 82-2011 GB/T 230.1-2018 GB/T 1231-2006 |  |
|  |  |  | 抗滑移系数 | 按50000个用量为一批；不足50000个按一批计；按2000吨为一批，不足2000吨按一批计。 | 每批抽取3组 | 6块芯板+6个侧板+12个高强螺栓 |  |  |
|  |  |  | 硬度 | 按3000套为一批，不足3000套按一批计。 | 每批抽取8只 | 8只 |  |  |

| 序号 | 类别 | 样品名称 | 检测参数 | 检验批量/检验频率 | 取样方法 | 取样数量及规格 | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 钢结构工程 | 1.5钢结构用高强度螺栓、垫圈 | 楔负载 | 按3000套为一批，不足3000套按一批计。 | 每批抽取8套 | 8套 | GB/T 3632-2008 GB/T 50621-2010 GB/T3098.1-2010 |  |
|  |  |  | 保证载荷 | 按3000套为一批，不足3000套按一批计。 | 每批抽取8只 | 8只 |  |  |
|  |  |  | 连接副紧固轴力 | 按3000套为一批，不足3000套按一批计。 | 每批抽取8套 | 8套 |  |  |
|  |  |  | 实物最小荷载 | 按3000套为一批，不足3000套按一批计。 | 每批抽取8套 | 8套 |  |  |
|  |  |  | 终拧扭矩 | / | 按接点数抽检3%，并不少于3个节点，每节点按螺栓数抽检10%，且不少于2个螺栓。 | 3个 |  |  |

| 序号 | 类别 | 样品名称 | 检测参数 | 检验批量/检验频率 | 取样方法 | 取样数量及规格 | 检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 钢结构工程 | 1.6钢结构变形检测 | 尺寸及偏差 | 按GB/T50344-2019表3.3.10批量 | 抽样检测构件按最小样本容量抽取 | 3个 | GB/T 50621-2010 |  |
|  |  | 1.6钢结构变形检测 | 垂直度 | / | 按构件数随机抽检3%，且不少于3个。 | 3个 | GB/T 50621-2010 |  |
|  |  |  | 挠度 | / | 跨度24米以下钢网架结构测量下弦中央一点；跨度24米以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。 | 3点 |  |  |
| 117 | 其它 | 种植土 | PH值 | 原状土在同一区域以面积2000m2为一批，小于2000m2按一个样品计，面积大于30000m2的可以根据现场情况适当放宽采样密度。由5个取样点组成一个样品。 | 原状土在同一区域应于土层20cm及50cm处，随机取样5处，每处100g,混合组成一组（小于2000m2不少于3处）；栽植基质每300m3为一批，应随机取5袋，每袋100g,混合组成一组（小于300m3不少于3袋）；客土应于土层20cm及50cm处，随机取样5处，每处100g混合组成一组（2000m2以下不少于3处） | 2500g | LY/T 1239-1999 NY/T 1121.2-2006 LY/T 1251-1999 GB/T 50123-2019 JTG 3430-2020 NY/T 1121.4-2006 LY/T 1237-1999 | CJ/T340-2016 |
|  |  |  | 全盐含量 |  |  | 2500g |  |  |
|  |  |  | 容重 |  |  | 2500g |  |  |
|  |  |  | 有机质含量 |  |  | 2500g |  |  |
|  |  |  | 块径（粒径） |  |  | 20kg |  |  |